ОПИСАНИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНОГО, ТЕПЛОЭФФЕКТИВНОГО, СТЕНОВОГО, СТРОИТЕЛЬНОГО БЛОКА РКК-40-20-40, ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В ЗОНЕ РЕЗКО-КОНТИНЕНТАЛЬНОГО КЛИМАТА (РКК).

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БЛОКОВ ДЛЯ ЗАПОЛЯРНОГО КРУГА (ЗПК-40-20-53), ЗАПЛАНИРОВАНО НА 2012год:

f. Арматура или трос

a. b.         c.              d.     e.

- Блок РКК-40-20-40 является прямоугольным изделием с размерами: длина L=400мм. Высота H=200мм. Толщина =400мм.

- Состоит из четырех слоев, соединенных в одно изделие, блок строительный теплоэффективный.

- Слои блока расположены один за другим.

a.    Первый слой является наружным, изготовлен из «Кремнегранита», М 500, материал по свойствам не уступает силикатному стеклу, толщиной 40мм., патент РФ №-2348598.

b.    Второй слой является несущим для наружного слоя, толщиной 40мм., изготовлен из керамзитобетона – М 250.

c.    Третий слой является теплоизолирующим, может быть изготовлен из любого теплоизолирующего материала, лучшим из вариантов является пенополистирол (пенопласт) марки ПСВС-М-15 или ПСБ-М-15. с удельным коэффициентом теплопроводности = 0,0178

d.    Четвертый слой является несущим слоем для межэтажных перекрытий, изготовлен из керамзитобетона М-250.

e.     Минерально-полимерные связи.

f.     Арматура или трос, закладываются в стену здания между рядами блоков в треугольное пазогребневое углубление находящееся в верхней части блоков, (только для сейсмозон).

- Блок ркк-40-20-40 состоит из четырех слоев, при этом все слои соединены в одно изделие посредством четырех прочных стяжек, которые могут быть изготовлены из стеклопластика, базальтопластика, углепластика.

- При использовании керамзитобетона для слоев b, и d, а так же при условии применения теплоизоляционного слоя в 215мм из ПСБ-М-15, общий вес  блока РКК-40-20-40, не превышает 23кГ

- Теплоизолирующий слой может быть из различных материалов на выбор заказчика, которые имеются в конкретном регионе.

- Способ изготовления блока РКК-40-20-40 позволяет «зашивать» в блок любой теплоизоляционный материал, любой плотности и любой структуры, в том числе такие как: «Базальтовая минеральная плита», «Урса», «БСТВ», «Стекловата», «Шлаковата», «Пенобетон», «Газосиликат»,  Isover», «Rockwool», «Paroc», «Термостепс», «Изорок», «ТИЗОЛ», «ТехноНИКОЛЬ», «Изолон», «Пеноизол», «Эковата», «Пенополиэтилены», «Пенофол», «Пеноплен», «Каучуковая теплоизоляция», «Пеноплекс», «Пенофлекс», «Вилатерм-Л», «Азуризол-Ф», «Шлаковолокно», «Минвата ППЖГС-175», «Пенополиуретан», «пеностекло», любые другие теплоизоляционные материалы!

- Четвертый слой блока изготовлен из керамзитобетона, Независимо от конструкции изготовления перекрытия в здании (Панели перекрытия или монолитный ж/бетон), марки керамзитобетона должна быть необходимой прочности не менее М-200 для гарантированного удержания перекрытия здания.

- Все четыре слоя блока соединены между собой не менее четырех специальных базальтопластиковых стяжек. Такими стяжками могут быть стеклопластиковые, базальтопластиковые, углепластиковые связи диаметром не менее Ø5мм.

- Блок РКК-40-20-40 является четырехслойным изделием. При этом толщину любого из 4-х слоёв можно при  необходимости изменять в не больших пределах до 15% в большую или меньшую сторону. Теплоизоляционный слой должен быть не менее 180мм. Без ухудшения физико-механических параметров блока можно «зашить» максимально большой допустимый теплоизоляционный слой до 215мм.

- Блок РКК-40-20-40 имеет пазогребневые элементы, при этом в нижней части блока имеется усеченный выступ, а в верхней части блока имеется треугольное углубление. При кладке блоков в стену здания, в треугольное углубление вставляется усеченный выступ блока другого ряда блоков, таким образом, вышестоящий блок ориентируется по блоку нижнего ряда кладки, не позволяя ему сместиться, при этом обеспечивается идеальная поверхность всей стены как снаружи, так и внутри помещений.

- При этом усеченный элемент создает специальное треугольное пространство в несущей части блока, которое можно использовать для упрочнения конструкции дополнительным армированием. Использование блоков в сейсмозоне должно быть с закладкой в треугольное пространство арматуру или троса до Ǿ 15мм.

- Лицевая (наружная) часть блока может изготавливаться с любым фактурным рисунком по желанию заказчика.

- Лицевая часть блока может быть изготовлена любого цвета и цветосочетания по технологии «Кремнегранит».

- Блок РКК-40-20-40, может производиться всеми желающими как физическими, так и юридическими лицами. Самая низкая себестоимость производства блока РКК-40-20-40, при производстве индивидуальными застройщиками прямо на строительной площадке, которая не превышает 80 рублей за один блок.

- При организованном производстве себестоимость блока РКК-40-20-40 не превышает 100 рублей за блок.

- Рыночная стоимость в Нижегородской области одного блока РКК-40-20-40 = 250 рублей.

- Блоки производятся из местных, дешевых, доступных компонентов, только местного производства, в состав которых входят: Цемент марки ПЦ-400Д0 или ПЦ-500Д0, песок карьерный или речной, главное чтобы он был без примесей глины, Вода водопроводная, керамзит фракции 5÷10мм, или дробленый шлак отходы сжигания угля, мелкая щебенка фракции 10-20мм.